# PRESTATIEVERKLARING

### DoP: Nr. BRD053

**(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commisie)**

|  |  |
| --- | --- |
| Unieke identificatiecode van het producttype: | Pandser Multitop HT FR plus |
| Beoogd(e) gebruik(en): | 1. Onderdakfolie als waterdichte onderlaag voor schubvormig gelegde dakbedekkingen.  2. Gevelfolie die achter gevelbekleding wordt geplaatst om binnen dringen van wind en water van buitenaf tegen te gaan. |
| Fabrikant: | Berdal rubber & plastics BV  Bedrijvenpark Twente 193  7602 KG Almelo |
| Gemachtigde: | Niet van toepassing |
| Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP): | AVCP 3 |
| Geharmoniseerde norm: | EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010 |
| Aangemelde Instantie: | Instituut met notificatienummer: 1454 & 1488 |

### Aangegeven prestatie(s):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Essentiele kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde norm(en) |
| Brandgedrag | Klasse B-s1, d0\* | EN 13859-1:2010  EN 13859-2:2010 |
| Waterdichtheid | W1 |
| Waterdampdoorlatendheid (Sd) [m] | 0,12 (-0,05/+0,16) |
| Treksterkte voor kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm] | 410 (-70/+70) |
| Treksterkte voor kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm] | 390 (-70/+70) |
| Treksterkte na kunstmatige veroudering (l, b) [N/50 mm] | 350 (-50/+50) (lengte)  320 (-50/+50) (breedte) |
| Rek bij breuk voor kunstmatige veroudering (l, b) [%] | 55 (-20/+20) (lengte)  70 (-20/+20) (breedte) |
| Rek bij breuk na kunstmatige veroudering (l, b) [%] | 40 (-15/+20) (lengte)  60 (-20/+20) (breedte) |
| Scheurweerstand (lengte) [N] | 300 (-50/+50) |
| Scheurweerstand (breedte) [N] | 310 (-50/+50) |
| Flexibiliteit bij lage temperatuur [°C] | ≥ -40 |

\* Brandgedrag geldt bij directe montage op onderdelen met A1 of A2 brandprestatieklasse of op enige afstand daarvan, anders geldt Klasse D-s2, d0 (bij directe montage op hout en materialen op houtbasis of op enige afstand daarvan).

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Te Almelo op 2 juni 2022