# PRESTATIEVERKLARING

### DoP: Nr. BRD028

**(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commisie)**

|  |  |
| --- | --- |
| Unieke identificatiecode van het producttype: | Pandser Top XS |
| Beoogd(e) gebruik(en): | Flexibele banen voor waterafdichtingen –  Kunststof en rubber dampremmende lagen, type A. |
| Fabrikant: | Berdal rubber & plastics BV  Bedrijvenpark Twente 193  7602 KG Almelo |
| Gemachtigde: | Niet van toepassing |
| Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP): | AVCP 3 |
| Geharmoniseerde norm: | EN 13984:2013 |
| Aangemelde Instantie: | Instituut met notificatienummer: 1390 |

### Aangegeven prestatie(s):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Essentiele kenmerken | Prestaties | Test standaard |
| Brandgedrag | Klasse F | EN 13501-1 |
| Waterdichtheid | Voldoet | EN 1928 |
| Waterdampdiffusiecoëfficiënt (Sd) [m] | 50 (-10/ +10) | EN 1931 |
| Weerstand tegen stootbelasting | NPD (geen prestatie bepaald) | EN 12691 |
| Sterkte verbindingen | NPD (geen prestatie bepaald) | EN 12317-2 |
| Treksterkte (lengte) [N/50 mm] | > 230 | EN 12311-2 |
| Treksterkte (breedte) [N/50 mm] | > 200 | EN 12311-2 |
| Rek bij breuk (l, b) [%] | > 15 (lengte)  > 15 (breedte) | EN 12311-2 |
| Scheurweerstand (lengte) [N] | > 160 | EN 12310-2 |
| Scheurweerstand (breedte) [N] | > 155 | EN 12310-2 |
| Weerstand tegen alkaliën | NPD (geen prestatie bepaald) | EN 12311-2 |
| Duurzaamheid m.b.t. waterdamp-weerstand na veroudering | Voldoet | EN 1296  EN 1931 |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Te Almelo op 2 juni 2022