# PRESTATIEVERKLARING

### DoP: Nr. BRD026

**(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commisie)**

|  |  |
| --- | --- |
| Unieke identificatiecode van het producttype: | Pandser Multitop ST (plus) |
| Beoogd(e) gebruik(en): | 1) Onderdakfolie als waterdichte onderlaag voor schubvormig gelegde dakbedekkingen.  2) Gevelfolie die achter (gesloten) gevel wordt geplaatst om binnendringen van wind en water van buitenaf tegen te gaan. |
| Fabrikant: | Berdal rubber & plastics BV  Bedrijvenpark Twente 193  7602 KG Almelo |
| Gemachtigde: | Niet van toepassing |
| Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | AVCP 3 |
| Geharmoniseerde norm: | EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 |
| Aangemelde Instantie(s): | Instituten met notificatienummer: 1023 & 1454 |

### Aangegeven prestatie(s):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Essentiele kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde norm(en) |
| Brandgedrag | Klasse E | EN 13859-1: 2014  EN 13859-2: 2014 |
| Waterdichtheid voor kunstmatige veroudering | W1 |
| Waterdichtheid na kunstmatige veroudering | W1 |
| Waterdampdoorlatendheid (Sd) [m] | 0,02 (-0,005/+0,02) |
| Treksterkte voor kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm] | 280 (-80/+80) |
| Treksterkte voor kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm] | 190 (-60/+60) |
| Treksterkte na kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm] | 250 (-55/+55) |
| Treksterkte na kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm] | 160 (-35/+35) |
| Rek bij breuk voor kunstmatige veroudering (l, b) [%] | 70 (-45/+45) – lengte  110 (-55/+55) – breedte |
| Rek bij breuk na kunstmatige veroudering (l, b) [%] | 50 (-25/+25) – lengte  50 (-30/+30) – breedte |
| Scheurweerstand (lengte) [N] | 135 (-45/+45) |
| Scheurweerstand (breedte) [N] | 170 (-60/+70) |
| Flexibiliteit bij lage temperatuur [°C] | -40 |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Te Almelo op 2 juni 2022